GEGRADA® Drainageplatte GD25 liefern und verlegen
Drainageplatte für extensive Dachbegrünungen zur Wasserspeicherung und Ableitung von überschüssigem Wasser.

Anwendungsgebiet:
Extensive Dachbegrünung

Produkteigenschaften:
Material: HIPS (Recycling-Polystyrol)
Höhe: 25 mm
Gewicht: 1,36 kg/m²
Wasserspeicherkapazität: 13 l/m²
Wasserspeicherkapazität bei 2% / 5% / 10% Gefälle: 9,8 / 6,6 / 5,2 l/m²
Füllvolumen: 13 l/m2
Druckfestigkeit unverfüllt: 335 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 2 mm Stauchung: 397 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 10 % Stauchung, überfüllt mit 20 mm Splitt: ca. 480 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Wasserableitvermögen i=0,01: 0,35 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,02: 0,42 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,05: 0,72 l/m*s nach EN ISO 12958
Mit CE-Zertifizierung

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m²