GEGRADA® Drainageplatte VK25 liefern und verlegen
Drainageplatte für befahrbare und begehbare Dachaufbauten, geeignet für stabile Entwässerungssysteme.

Anwendungsgebiet:
Befahrbare und begehbare Dachaufbauten

Produkteigenschaften:
Material: HIPS (Recycling-Polystyrol)
Höhe: 25 mm
Gewicht: 1,36 kg/m²
Wasserspeicherkapazität: 0 l/m²
Füllvolumen: 13 l/m²
Druckfestigkeit unverfüllt: 335 kN/m² nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 2 mm Stauchung: 397 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 10 % Stauchung, überfüllt mit 20 mm Splitt: ca. 480 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Wasserableitvermögen i=0,01: 0,35 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,02: 0,42 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,05: 0,72 l/m*s nach EN ISO 12958
Mit CE-Zertifizierung

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m²