GEGRADA® Drainageplatte VK40 liefern und verlegen
Drainageplatte für begehbare und befahrbare Dachaufbauten.

Anwendungsgebiet:
Befahrbare und begehbare Dachaufbauten

Produkteigenschaften:
Material: HIPS (Recycling-Polystyrol)
Höhe: 40 mm
Gewicht: 1,92 kg/m²
Wasserspeicherkapazität: 0 l/m²
Füllvolumen: 23,3 l/m²
Druckfestigkeit unverfüllt: 328 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 2 mm Stauchung: 384 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 10 % Stauchung: ca. 600 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Wasserableitvermögen i=0,01: 1,33 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,02: 2,04 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,05: 2,93 l/m*s nach EN ISO 12958
Mit CE-Zertifizierung

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m²