GEGRADA® Drainageplatte VK60 liefern und verlegen
Hochbelastbare Drainageplatte für befahrbare und begehbare Dachaufbauten.

Anwendungsgebiet:
Befahrbare und begehbare Dachaufbauten

Produkteigenschaften:
Material: HIPS (Recycling-Polystyrol)
Höhe: 60 mm
Gewicht: 2,2 kg/m²
Wasserspeicherkapazität: 0 l/m²
Füllvolumen: 39,6 l/m²
Druckfestigkeit unverfüllt: 150 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 2 mm Stauchung: 176 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 10 % Stauchung: ca. 660 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Druckfestigkeit verfüllt - bei 20 % Stauchung: ca. 1360 kN/m2 nach EN ISO 25619-2
Wasserableitvermögen i=0,01: 1,91 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,02: 2,19 l/m*s nach EN ISO 12958
Wasserableitvermögen i=0,05: 2,83 l/m*s nach EN ISO 12958
Mit CE-Zertifizierung

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m²