GEGRADA® Gleitfolie GF02 liefern und 2-lagig verlegen
Gleitfolie zur Verwendung bei Extensiv- und Intensivbegrünungen sowie bei PKW- und LKW-befahrbaren Umkehrdächern.

Anwendungsgebiet:
Extensiv- und Intensivbegrünungen, PKW- und LKW-befahrbare Umkehrdächer

Produkteigenschaften:
Material: LDPE (Low-Density Polyethylen)
Dicke: 0,2 mm
Dichte: ca. 0,92 g/cm³
Zugfestigkeit: MD>0,21 MPa; CMD>0,12 MPa nach EN 12311-1
Reißfestigkeit: MD>15 N; CMD>12 N nach EN 12310-1
Brandverhalten: Klasse F

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m²