GEGRADA® Retentionsbox REBX – Lastverteilungsplatte 760×400 mm
Hochwertige Lastverteilungsplatte für GEGRADA® REBX, speziell für befahrene Flächen zur Erhöhung der Druckstabilität, aus Polystyrol, Farbe Schwarz. Abmessungen: 760 × 400 × 22 mm, liefern und verlegen.

•	Druckbelastbarkeit (in Kombination mit Hauptelement): ≥ 1137 kN/m² bei 11 % Stauchung (EN ISO 25619-2)
•	Gewicht: 0,51 kg/Stk. ± 0,2 kg
•	Wandstärke: 1,6 mm
•	Direkte Verbindung mit Hauptelement möglich
•	Optimale Lastverteilung für stark beanspruchte Oberflächen

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Stück