GEGRADA® RP50 Retentionsplatte
Zur Speicherung großer Regenwassermengen und zur schnellen Verteilung des Regenwassers oberhalb der Dachabdichtung.

Anwendungsgebiet:
Geeignet für 0-Grad Dachflächen
Verwendbar unter extensiven Dachbegrünungen mit Wasseranstau

Produkteigenschaften:
Material: Recycling-Polystyrol (HIPS)
Abmessungen (Verlegezustand): 2360 x 540 x 50 mm
Abmessungen (aufgeklappt): 2 x (2360 x 540 x 25) mm
Höhe: 50 mm
Gewicht: 2,72 kg/m2
Hohlraumvolumen (unverfüllt): ca. 92 Vol.%
Retentionsvolumen (unverfüllt): ca. 46 l/m2
Druckfestigkeit unverfüllt: 191 kN/m2  nach EN ISO 25619
Druckfestigkeit gefüllt Oben: 248 kN/m2 nach EN ISO 25619
Druckfestigkeit gefüllt Oben + Innen: 282 kN/m2  nach EN ISO 25619:
Wasserableitvermögen i=0,01: 0,42 l/(m*s) nach EN ISO 12958 
Wasserableitvermögen i=0,02: 0,55 l/(m*s) nach EN ISO 12958 
Wasserableitvermögen i=0,05: 0,84 l/(m*s) nach EN ISO 12958 

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: Quadratmeter