GEGRADA® Schutz- und Speichervlies SSV300 liefern und verlegen
Schutz- und Speichervlies aus robustem Polyester zur Anwendung zwischen Dachabdichtung und Dränschicht bei Extensivbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Extensivbegrünungen, zwischen Dachabdichtung und Dränschicht

Produkteigenschaften:
Material: Polyester (PES)
Flächengewicht: 300 g/m² nach EN ISO 9864
Stärke: 1,7 mm nach EN ISO 9863-1
Zugfestigkeit (MD/CMD): 10/10 kN/m nach EN ISO 10319
Dehnung (MC/CMD): 60/70 % nach EN ISO 10319 
Charakteristische Öffnungsweite: 90 µm nach EN ISO 12956 
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene: 60 l/(m2·s) nach EN ISO 11058
Stempeldurchdrückkraft: 1,8 kN nach EN ISO 12236
Kegelfalltest: 22 mm nach EN ISO 13433 
Schutzwirksamkeit: 350 N nach EN 14574 
Geotextilrobustheitsklasse: GRK3
Mit CE-Zertifizierung

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m²