GEGRADA® Schutz- und Speichervlies SSV500 liefern und verlegen
Schutz- und Speichervlies aus robustem Polyester zur Anwendung zwischen Dachabdichtung und Dränschicht bei Extensiv- und Intensivbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Extensivbegrünungen und Intensivbegrünungen, zwischen Dachabdichtung und Dränschicht

Produkteigenschaften:
Material: Polyester (PES)
Flächengewicht: 500 g/m2 nach EN ISO 9864
Stärke: 2,6 mm nach EN ISO 9863-1
Zugfestigkeit (MD/CMD): 18/18 kN/m nach  EN ISO 10319
Dehnung (MC/CMD): 60/70 % nach EN ISO 10319 
Charakteristische Öffnungsweite: 70 µm nach EN ISO 12956 
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene: 40 l/(m2·s) nach EN ISO 11058
Stempeldurchdrückkraft: 3,0 kN nach EN ISO 12236
Kegelfalltest: 10 mm nach EN ISO 13433 
Schutzwirksamkeit: 550 N nach EN 14574 
Geotextilrobustheitsklasse: GRK4
Mit CE-Zertifizierung

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m2