GEGRADA® Schutz- und Speichervlies SSV800 liefern und verlegen
Schutz- und Speichervlies aus robustem Polyester zur Anwendung zwischen Dachabdichtung und Dränschicht bei Intensivbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Intensivbegrünungen, zwischen Dachabdichtung und Dränschicht

Produkteigenschaften:
Material: Polyester (PES)
Flächengewicht: 800 g/m2 nach EN ISO 9864
Stärke: 3,8 mm nach EN ISO 9863-1
Zugfestigkeit (MD/CMD): 13/17 kN/m nach  EN ISO 10319
Dehnung (MC/CMD): 45/40 % nach EN ISO 10319 
Charakteristische Öffnungsweite: 60 µm nach EN ISO 12956 
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene: 38 l/(m2·s) nach EN ISO 11058
Stempeldurchdrückkraft: 4,0 kN nach EN ISO 12236
Kegelfalltest: 0 mm nach EN ISO 13433 
Geotextilrobustheitsklasse: GRK5

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m2