GEGRADA® Schutz- und Speichervlies SSV1000 liefern und verlegen
Schutz- und Speichervlies aus robustem Polyester zur Anwendung zwischen Dachabdichtung und Dränschicht bei Intensivbegrünungen.

Anwendungsgebiet:
Intensivbegrünungen, zwischen Dachabdichtung und Dränschicht

Produkteigenschaften:
Material: Polyester (PES)
Flächengewicht: 1000 g/m2 nach EN ISO 9864
Stärke: 6,2 mm nach EN ISO 9863-1
Zugfestigkeit (MD/CMD): 15/20 kN/m nach  EN ISO 10319
Dehnung (MC/CMD): 50/50 % nach EN ISO 10319 
Charakteristische Öffnungsweite: 50 µm nach EN ISO 12956 
Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene: 30 l/(m2·s) nach EN ISO 11058
Stempeldurchdrückkraft: 3,9 kN nach EN ISO 12236
Kegelfalltest: 0 mm nach EN ISO 13433 
Geotextilrobustheitsklasse: GRK5

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m2