GEGRADA® Wurzelschutzfolie WSF05 liefern und verlegen
Hochwertige Wurzelschutzfolie für Gründachsysteme mit Pflanzenbestand, zum Schutz der Dachabdichtung vor Wurzelschäden.

Anwendungsgebiet:
Gründachsystem mit Planfzenbestand

Produkteigenschaften:
Material: LDPE (Low-Density Polyethylen)
Dicke: 0,45 mm
Gewicht: 0,44 kg/m2
Dichte: 0,94 g/cm3 
Zugfestigkeit: MD>330 N/50mm; CMD>310 N/50mm nach EN 12311-1
Reißfestigkeit: MD>100 N; CMD>100 N nach EN 12310-1
Brandverhalten: E nach EN 13501-1

Liefernachweis:
GEGRADA® – Eine Eigenmarke der Gebrüder Graulich Baustoff GmbH & Co. KG

Einheit: m2